Т Е Х Н І Ч Н И Й         П А С П О Р Т
EPOCOAT VARNISH
        Лак для наливної підлоги глянсовий

EPOCOAT VARNISH

Лак для наливної підлоги глянсовий епоксидний 2-х компонентий

Опис

EPOCOAT Varnish- прозорий глянсовий, двокомпонентний лак на епоксидній основі, призначений, як фінішне прозоре покриття для запечатки полімерних флок чіпсів, кольорового кварцового піску.

Підвищує хімічні властивості покриття, а також стійкість до агресивних речовин таких як( бензин, дизельне пальне, масло, розчинники, спирти , тощо)
   Застосовується для покриття по дерев'яних, мінеральних та полімерних поверхнях.

До складу EPOCOAT Varnish входять:

- епоксидна смола спеціального призначення;

- піногасники;

- УФ добавки;

- затверджувач.

Поверхня стає безшовною, глянсовою, легко очищається, що запобігає утворенню грибка і плісняви.

Призначення та сфера застосування

EPOCOAT Varnish застосовується як фінішний шар наливної підлоги, підлоги з Флок чіпсами, та кварцовим піском,3D лак, лак для покриттів у харчовій, фармацевтичній та ін. промисловостях, СТО, гаражів, ремонтних майстернях, а також офісів, медичних кабінетів, квартир тощо.

Переваги

• висока механічна міцність;

• висока хімічна стійкість;

• стійкість до UF випромінювань;

• стійкість до стирання.

Може використовуватися для заливок товщіною не більше 5 мм за один шар

Технічні дані продукту

Технічні параметри продукту як до, так і після затвердіння залежать від температури, як у всіх реактивних пластмас. Значення параметрів відповідають температурі +20 °С.

| Зовнішній вигляд і колір висохлої плівки покриття | Однорідна гладка поверхня сірого або іншого кольору |
| --- | --- |
| Вид поверхні | Глянець |
| Час життя суміші, після змішування (життєздатність) при температурі (20±2) ºС, хв | 30 |
| Час висихання до ступеня 3 при температурі (20±2)ºС, год, трохи більше | 12 |
| Пропорція змішування | 1:0,5 |
| Стійкість до дії агресивних середовищ | Висока |
| Мінімальна температура використання | +8 0С |

Застосування

Лак готується безпосередньо перед застосуванням і має бути використана протягом 15 - 25 хвилин. Після перемішування до однорідності компонента А, обидва компоненти ретельно змішуються у вищевказаному співвідношенні в тарі, що поставляється, електричною мішалкою зі швидкістю 300 - 400 об./хв. протягом 3 - 5 хвилин.

Після змішування лак слід перелити в іншу ємність, а залишки, що прилипли до стінок і до дна тари, зішкребти і повторно перемішати із сумішшю протягом 1 хвилини.

Перемішування вручну недостатньо!

У холодну пору року рекомендується перед роботою зберігати компоненти при температурі ~25 °С для полегшення замішування та роботи з матеріалом.

Спосіб застосування

Підготовка поверхні

Основа повинна бути чистою, сухою і міцною, здатною винести необхідні механічні навантаження. Поверхня повинна бути очищена від пилу, мастил, інших забруднень.

Умови проведення робіт за температури повітря не нижче +5°С, вологості не більше 80%

Температура поверхні основи повинна бути мінімум на 3°C вище виміряної точки роси.

Інструменти для нанесення:

- валик;

- шпатель;

- валик голчастий.

Витрата:

- Epocoat Varnish – 0,2кг/м2 для тонкошарового фарбування;

- Epocoat Finish – 1.0-2,0 кг/м2 для наливного шару.

Наступати можна через 24 години. Хімічні навантаження допустимі через 7 діб.

Пакування

Герметично пластмасова або металева тара, що закривається. Комплект складається з двох компонентів (А та Б), загальна вага – 5 або 10 кг.

Зберігання

Зберігати, необхідно в сухому критому приміщенні при температурі від +5°С до +40°С. Термін зберігання у заводській упаковці – 12 місяців з дня виготовлення.

Очищення інструменту

Робочі інструменти та обладнання промивається розчинником Р-5 або 646, відразу після їх використання.

Заходи безпеки

EPOCOAT Varnish є пожежонебезпечним матеріалом. Особи, які працюють із композицією, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту. Усі роботи повинні проводитись у приміщеннях, забезпечених припливно-витяжною вентиляцією. При попаданні на шкіру або в очі ретельно промити їх водою, за необхідності звернутися до лікаря.