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EPOCOAT VARNISH
        Лак для наливної підлоги глянсовий

EPOCOAT VARNISH 
Лак для наливної підлоги глянсовий епоксидний 2-х компонентий

Опис
EPOCOAT Varnish- прозорий глянсовий, двокомпонентний лак на епоксидній основі, призначений, як фінішне прозоре покриття для запечатки полімерних флок чіпсів, кольорового кварцового піску. 
Підвищує хімічні властивості покриття, а також стійкість до агресивних речовин таких як( бензин, дизельне пальне, масло, розчинники, спирти , тощо)
   Застосовується для покриття по дерев'яних, мінеральних та полімерних поверхнях.
До складу EPOCOAT Varnish входять:
· епоксидна смола спеціального призначення; 
· піногасники;
· УФ добавки;
· затверджувач.
Поверхня стає безшовною, глянсовою, легко очищається, що запобігає утворенню грибка і плісняви.

Призначення та сфера застосування

EPOCOAT Varnish застосовується як фінішний шар наливної підлоги, підлоги з Флок чіпсами, та кварцовим піском,3D лак, лак для покриттів у харчовій, фармацевтичній та ін. промисловостях, СТО, гаражів, ремонтних майстернях, а також офісів, медичних кабінетів, квартир тощо.

Переваги
• висока механічна міцність;
• висока хімічна стійкість;
• стійкість до UF випромінювань;
• стійкість до стирання.
Може використовуватися для заливок товщіною не більше 5 мм за один шар

Технічні дані продукту
Технічні параметри продукту як до, так і після затвердіння залежать від температури, як у всіх реактивних пластмас. Значення параметрів відповідають температурі +20 °С.

	Зовнішній вигляд і колір висохлої плівки покриття
	Однорідна гладка поверхня сірого або іншого кольору 

	Вид поверхні
	Глянець

	Час життя суміші, після змішування (життєздатність) при температурі (20±2) ºС, хв
	30

	Час висихання до ступеня 3 при температурі (20±2)ºС, год, трохи більше
	12

	Пропорція змішування
	1:0,5

	Стійкість до дії агресивних середовищ
	Висока

	Мінімальна температура використання
	+8 0С




Застосування

Лак готується безпосередньо перед застосуванням і має бути використана протягом 15 - 25 хвилин. Після перемішування до однорідності компонента А, обидва компоненти ретельно змішуються у вищевказаному співвідношенні в тарі, що поставляється, електричною мішалкою зі швидкістю 300 - 400 об./хв. протягом 3 - 5 хвилин.
Після змішування лак слід перелити в іншу ємність, а залишки, що прилипли до стінок і до дна тари, зішкребти і повторно перемішати із сумішшю протягом 1 хвилини.
Перемішування вручну недостатньо!
У холодну пору року рекомендується перед роботою зберігати компоненти при температурі ~25 °С для полегшення замішування та роботи з матеріалом.

Спосіб застосування

 Підготовка поверхні

 Основа повинна бути чистою, сухою і міцною, здатною винести необхідні механічні навантаження. Поверхня повинна бути очищена від пилу, мастил, інших забруднень.
Умови проведення робіт за температури повітря не нижче +5°С, вологості не більше 80% 

Температура поверхні основи повинна бути мінімум на 3°C вище виміряної точки роси.

Інструменти для нанесення: 
· валик; 
· шпатель; 
· валик голчастий.

Витрата: 
· Epocoat Varnish – 0,2кг/м2 для тонкошарового фарбування;
· Epocoat Finish – 1.0-2,0 кг/м2 для наливного шару.

Наступати можна через 24 години. Хімічні навантаження допустимі через 7 діб.

Пакування
Герметично пластмасова або металева тара, що закривається. Комплект складається з двох компонентів (А та Б), загальна вага – 5 або 10 кг.

Зберігання
Зберігати, необхідно в сухому критому приміщенні при температурі від +5°С до +40°С. Термін зберігання у заводській упаковці – 12 місяців з дня виготовлення.

Очищення інструменту
Робочі інструменти та обладнання промивається розчинником Р-5 або 646, відразу після їх використання.




Заходи безпеки
EPOCOAT Varnish є пожежонебезпечним матеріалом. Особи, які працюють із композицією, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту. Усі роботи повинні проводитись у приміщеннях, забезпечених припливно-витяжною вентиляцією. При попаданні на шкіру або в очі ретельно промити їх водою, за необхідності звернутися до лікаря.
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