                       Т Е Х Н І Ч Н И Й         П А С П О Р Т
                                                        EPOCOAT VARNISH
                          Лак для наливної підлоги матовий
	



                                         EPOCOAT VARNISH Лак для наливної підлоги матовий

Опис
EPOCOAT Varnish - прозорий матовий, двокомпонентний лак на водній епоксидній основі, призначений, як фінішне прозоре покриття для запечатки полімерних флок чіпсів, кольорового кварцового піску. 
   Застосовується для покриття по дерев'яних, мінеральних та полімерних поверхнях.
До складу EPOCOAT Varnish входять:
· Водна емульсія епоксидной смоли; 
· піногасники;
· УФ добавки;
· затверджувач.
Поверхня стає безшовною, матовою, легко очищається, що запобігає утворенню грибка і плісняви.

Призначення та сфера застосування

EPOCOAT Varnish mat застосовується як фінішний шар підлоги з Флок чіпсами, та кварцовим піском,для покриттів у харчовій, фармацевтичній та ін. промисловостях, СТО, гаражів, ремонтних майстернях, а також офісів, медичних кабінетів, квартир тощо.
          Може використовуватися при влаштуванні підлоги в бомбосховищах та укриттях.

Переваги
• висока механічна міцність;
• матовий;
• стійкість до UF випромінювань;
• може працювати як самостійне покриття.
Може використовуватися як самостійне покриття на підлогу, стіни, стелю.
Технічні дані продукту
Технічні параметри продукту як до, так і після затвердіння залежать від температури, як у всіх реактивних пластмас. Значення параметрів відповідають температурі +20 °С.


	Зовнішній вигляд і колір висохлої плівки покриття
	Однорідна гладка матова поверхня

	Зовнішній вигляд  
компнента А
компнента Б
	          
Біла рідина
Прозора рідина

	Вид поверхні
	Матовий

	
	

	Час життя суміші, після змішування (життєздатність) при температурі (20±2) ºС, хв
	30

	Час висихання до ступеня 3 при температурі (20±2)ºС, год, трохи більше
	18

	Пропорція змішування
	1:0,4

	Мінімальна температура використання
	+8 0С


Застосування

Лак готується безпосередньо перед застосуванням і має бути використана протягом 15 - 25 хвилин. Після перемішування до однорідності компонента А, обидва компоненти ретельно змішуються у вищевказаному співвідношенні в тарі, що поставляється, електричною мішалкою зі швидкістю 300 - 400 об./хв. протягом 3 - 5 хвилин.
Після змішування лак слід перелити в іншу ємність, а залишки, що прилипли до стінок і до дна тари, зішкребти і повторно перемішати із сумішшю протягом 1 хвилини.
Перемішування вручну недостатньо!
У холодну пору року рекомендується перед роботою зберігати компоненти при температурі ~25 °С для полегшення замішування та роботи з матеріалом.
Забезпечити кратність воздухообміна для полімеріцаціі лаку

Спосіб застосування

 Підготовка поверхні
 Основа повинна бути чистою, сухою і міцною, здатною винести необхідні механічні навантаження. Поверхня повинна бути очищена від пилу, мастил, інших забруднень.
Умови проведення робіт за температури повітря не нижче +5°С, вологості не більше 80% 
Температура поверхні основи повинна бути мінімум на 3°C вище виміряної точки роси.

Інструменти для нанесення: 
· валик; 

Витрата: 
· Epocoat Varnish – 0,2-0,3 кг/м2;

Наступати можна через 24 години. Хімічні навантаження допустимі через 7 діб.

Пакування
Герметично пластмасова тара, що закривається. Комплект складається з двох компонентів (А та Б), загальна вага – 5 або 10 кг.

Зберігання
Зберігати, необхідно в сухому критому приміщенні при температурі від +5°С до +40°С. Термін зберігання у заводській упаковці – 12 місяців з дня виготовлення.

Очищення інструменту
Робочі інструменти та обладнання промивається теплою водою з милом, відразу після їх використання.
Увага Валики можно промивати теплою водою з милом, відразу після їх використання, для подальшого використання
 
Заходи безпеки
[bookmark: _GoBack]EPOCOAT Varnish є пожежобезпечним матеріалом. Особи, які працюють із композицією, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту. Усі роботи повинні проводитись у приміщеннях, забезпечених припливно-витяжною вентиляцією. При попаданні на шкіру або в очі ретельно промити їх водою, за необхідності звернутися до лікаря.
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